**Finitura con pittura silossanica liscia ad effetto Lotus [VIEROSIL LOTUS]**

Applicazione di pittura silossanica liscia ad effetto Lotus – **VIEROSIL LOTUS** – conforme alla norma AFNOR FDT 30-808 del colore prescelto dalla D.L. Pittura autopulente, con elevata opacità, bassa presa di sporco, adesione notevole su tutti i tipi di supporto, vecchi e nuovi ed elevata stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie grazie all’adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali. **VIEROSIL LOTUS** contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva alla formazione di alghe e funghi. **VIEROSIL LOTUS** è classificato in Classe V1 per la permeabilità al vapore secondo ISO 7783-2 e in Classe W3 per l’assorbimento d’acqua secondo UNI EN 1062-3.

L’applicazione si effettua su di un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quali AKROSIL A, o PRYMER SE.

**VIEROSIL LOTUS** si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 8÷10 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.