**Preparazione del supporto con fissativo consolidante per finiture ai silicati [SILICA FONDO SD]**

Applicazione di fissativo consolidante trasparente a base di silicato di potassio e additivi stabilizzanti ed uniformanti di assorbimento – **SILICA FONDO SD** – per interni ed esterni.

**SILICA FONDO SD** è idoneo per l’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente e malte base calce, escluso il gesso in ogni sua forma. Dopo l’applicazione reagisce con l’anidride carbonica dell’aria, dando origine a silice colloidale che, combinandosi col supporto, lo consolida diventandone parte integrante e non modificandone la natura avendo caratteristiche chimico-fisiche del tutto simili a quella degli intonaci.

**SILICA FONDO SD** è pronto all’uso e si applica in una mano, a pennello o rullo di lana, con una resa indicativa di 8÷10 m2/L. Per evitare chiazze di traslucido è consentita una diluizione fino al 50% in peso con acqua demineralizzata.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.