**INCAPSULAMENTO DI TIPO D**

Applicazione di LEGOFLEX GUAINA Viero diluito al 35-40% con acqua, rivestimento a base di resine acriliche elastomeriche, pigmenti selezionati ed extenders a basso assorbimento, resistente alle intemperie, agli sbalzi termici, ai raggi UV e agli ambienti aggressivi, impermeabile e isolante.

LEGOFLEX GUAINA Viero è certificato dall’Istituto Giordano come prodotto conforme alla norma UNI 10686, idonei ad incapsulare manufatti in cemento-amianto (tipo “D”).

Lo strato applicato dovrà risultare di uno spessore medio di circa 100 micron.

Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura dell’ambiente e della superficie compresa tra i +5°C e +35°C ed U.R. < 80%.