**TRATTAMENTO DELLE LESIONI STATICHE**

**>0,1 MM E <0,25 MM**

Trattamento delle lesioni di dimensioni stabili fino a 0,25 mm tramite energica spazzolatura delle superfici, applicazione di primer a solvente PRYMER SE e, a distanza di 24 ore, regolarizzare il supporto e ricolmare le microlesioni con fondo intermedio elastomerico VIEROFLEX FOND.

La pitturazione e decorazione finale verrà eseguita a rullo o pennello, con pittura elastomerica silossanica idrorepellente VIEROFLEX SILOX, del colore a scelta della DL, con le seguenti caratteristiche tecniche:

resistenza alla diffusione del vapor acqueo Sd = 0,13 m (spessore del film 160µ)

diffusione al vapor acqueo Wdd = 0,04 Kg/m² h 0,5

elevato allungamento elastico (-10 °C 85% / 0°C 160% / +25°C 280%)

eccellente durabilità (non presenta alterazioni dopo 20 cicli di gelo- disgelo

UNI EN 13687-3)

Rese indicative

PRYMER SE : 4/6 m2/l.

VIEROFLEX FOND: 2/3 m2/l

VIEROFLEX SILOX: 4/5 mq/l a due mani (spessore 400/500 µ)

Prezzo in opera del sistema € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie