**TRATTAMENTO DELLE LESIONI STATICHE**

**>0,5 MM E <1,25 MM**

Trattamento delle lesioni di dimensioni stabili fra 0,5 e 1,25 mm tramite apertura dei lembi con flessibile, energica spazzolatura delle superfici e applicazione di primer consolidante a solvente PRYMER SE.

Dopo almeno 4 ore riempire la lesione con stucco acrilico VIEROFLEX STUK per mezzo di una spatola metallica.

Colmare la fessurazione e lisciare la superficie. Eventuali cali di volume possono essere ridotti od eliminati con una seconda passata dopo 24 ore.

E’ possibile l’impiego di VIEROFLEX STUK in abbinamento con garza di fibra di vetro alcali resistente FATEX.

Dopo la stuccatura e passate 24 ore, applicare una mano di PRYMER SE su tutta la superficie ed attendere almeno 7 giorni.

Regolarizzare il supporto con l’applicazione tal quale a rullo di fondo intermedio elastomerico VIEROFLEX FOND il cui consumo indicativo è di 0,3-0,5 l/m2.

La pitturazione e decorazione finale verrà eseguita a rullo o pennello, con pittura elastomerica silossanica idrorepellente e riempitiva VIEROFLEX SILOX, del colore a scelta della DL, con un consumo totale di 1/1,25 l/m2.

Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.