**TRATTAMENTO DELLE LESIONI STATICHE <0,1 MM**

Trattamento delle lesioni stabili a zolle fino a 0,1 mm, con fondo riempitivo uniformante VIEROFOND (VIEROFOND UR a granulometria grossa) fondo riempitivo uniformante a base di resina acrilstirenica in emulsione acquosa, applicato a pennello o rullo.

Il supporto dovrà essere solido, compatto, privo di parti sfarinanti e di pitture o rivestimenti in fase di stacco.

VIEROFOND si applica a pennello o rullo con una diluizione massima del 10% con acqua pulita.

La resa indicativa di VIEROFOND è di 0,8/1,2 m2/ Kg (VIEROFOND UR è di 0,7/1,1) a seconda della irregolarità del supporto.

Dopo almeno 24 ore rifinire la superficie con pittura Acrilsilossanica VIEROSIL Q (VIEROSIL P pittura silossanica traspirante ad elevata idrorepellenza e traspirabilità, conforme alla Norma AFNOR NFT 30808) applicata in due mani a pennello o rullo

Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.