**SILICA PAINT HP**

Applicazione di pittura riempitiva ai silicati SILICA PAINT HP del colore prescelto dalla D.L., composta da Silicato di Potassio, cariche selezionate a granulometria calibrata e additivi specifici.

SILICA PAINT HP è conforme alla norma DIN 18363.

Grazie all’elevata alcalinità derivante dalla natura inorganica del legante, SILICA PAINT HP è particolarmente resistente all’attacco di muffe e funghi. A tali peculiari caratteristiche, unisce effetti estetici di possibili vibrazioni cromatiche tipiche della migliore tradizione decorativa.

L’applicazione si effettua su di un supporto rifinito a malta fine, perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima, con il primer consolidante SILICA FOND SD (VIEROGRIP PLUS su fondi scabri o con presenza di tracce di pitture organiche).

Diluire SILICA PAINT con max 20% di acqua pulita, mescolare accuratamente, applicare a pennello in due mani, a distanza di almeno 12 ore l’una dall’altra.

Il consumo indicativo di SILICA PAINT è di 0,24/0,30 l il m2 a seconda del supporto e di 0,1/0,125 l il mq per SILICA FOND SD.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie. |