**SILICANOVA P**

Applicazione di pittura liscia ai silicati SILICANOVA P del colore prescelto dalla D.L., composto da Silicato di Potassio, cariche finissime selezionate e additivi specifici. SILICANOVA P è conforme alla norma DIN 18363.

Grazie all’elevata alcalinità derivante dalla natura inorganica del legante, SILICANOVA P è particolarmente resistente all’attacco di muffe e funghi. A tali peculiari caratteristiche, unisce effetti estetici di possibili vibrazioni cromatiche tipiche della migliore tradizione decorativa.

L’applicazione si effettua su di un supporto rifinito a malta fine, perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima, con il primer consolidante SILICA FOND SD (VIEROGRIP PLUS su fondi scabri o con presenza di tracce di pitture organiche).

Diluire SILICANOVA P con 10/20% di acqua pulita, mescolare accuratamente, applicare a pennello in due mani, a distanza di almeno 12 ore l’una dall’altra.

Il consumo indicativo di SILICANOVA P è di 0,20/0,25 l/m2 a seconda del supporto e di 0,1/0,125 l. il m2 per SILICA FONDO SD.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.  |
|  |

ELIMINARE LE VOCI NON PREVISTE