**VIEROQUARZ ULTRA**

Applicazione di finitura per esterni a base di resine acriliche e farine di quarzo selezionate VIEROQUARZ ULTRA con spiccate caratteristiche antialga ed elevata idrorepellenza del colore a scelta della DL.

VIEROQUARZ ULTRA si applica su supporti asciutti, stagionati, puliti, esenti da tracce di polvere, salnitro, olii e grassi, preventivamente trattate con idoneo fissativo PRYMER ACQ (in alternativa fissativo consolidante all’acqua a base di resine micronizzate PRYMER ACQ 100) (su vecchi supporti applicare il primer a solvente PRYMER SE)

A distanza di almeno 12 ore applicare a rullo o pennello la prima mano di VIERQUARZ ULTRA diluito con acqua pulita in misura del 20-25% e accuratamente miscelato nel secchio.

Dopo 6-8 ore applicare la seconda mano con una diluizione del 10-15%.

La resa teorica di VIERQUARZ ULTRA è di 3-5 m2/l a seconda delle irregolarità e dell’assorbenza del supporto.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.  |
|  |

Inserire la voce prescelta