**VIEROSIL Q**

Applicazione di pittura acrisilossanica per esterni VIEROSIL Q ad elevata idrorepellenza, buona traspirabilità, elevata copertura, antialga ad alto potere riempitivo, con farina di quarzo a granulometria calibrata, del colore a scelta della DL.

VIEROSIL Q si applica su supporti regolari, compatti, asciutti, stagionati, puliti, esenti da tracce di polvere, salnitro, olii e grassi.

Se presenti, tracce di pitture non aderenti e incoerenti dovranno essere rimosse.

Applicare una mano di fissativo PRYMER ACQ (oppure PRYMER ACQ 100 a base di microemulsioni oppure al solvente)

A distanza di almeno 12 ore applicare a rullo o pennello la prima mano di VIEROSIL Q, diluita con acqua pulita in misura del 20% e accuratamente miscelata nel secchio.

Dopo 6-8 ore applicare la seconda mano con diluizione al 10%.

La resa indicativa di VIEROSIL Q è di 7/9 m2/l a seconda della regolarità del supporto.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.  |
|  |

ELIMINARE LE VOCI NON PREVISTE