**VIEROSIL QRS**

Applicazione di pittura acrilsilossanica antialga con elevato potere riempitivo VIEROSIL QRS, a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, farine di quarzo a granulometria calibrata fino a 0,3 mm, del colore a scelta della DL.

La prima applicazione di VIEROSIL QRS riempie le microcavillature e le asperità del supporto e lo regolarizza.

La seconda completa l’effetto idrorepellente, migliora la resistenza meccanica e la resa estetica del rivestimento.

VIEROSIL QRS si applica su supporti asciutti, stagionati, puliti, esenti da tracce di polvere, salnitro, olii e grassi.

Se presenti, tracce di pitture non aderenti e incoerenti dovranno essere rimosse.

Applicare una mano di fissativo PRYMER ACQ (oppure PRYMER ACQ 100 a base di microemulsioni oppure al solvente)

A distanza di almeno 12 ore applicare a rullo o pennello la prima mano di VIEROSIL QRS diluito con acqua pulita in misura del 20% e accuratamente miscelato nel secchio.

Dopo 6-8 ore applicare la seconda mano con identica diluizione.

Il consumo indicativo di VIEROSIL QRS è di 0,17/0,20 l/m2.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.  |
|  |

ELIMINARE LE VOCI NON PREVISTE