**VIEROTONE**

Applicazione di pittura liscia per esterni VIEROTONE composta da resine acrilstireniche in emulsione acquosa, pigmenti, inerti a granulometria finissima, additivi specifici.

L’applicazione si effettua su di un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima, con il primer di sistema all’acqua PRYMER ACQ. Eventuali tracce di pitture non aderenti dovranno essere rimosse.

In presenza di supporti sfarinanti applicare preferibilmente il primer a solvente AKROSIL S.

VIEROTONE si applica diluito con acqua al 30/35% in due mani con rullo o pennello, la seconda dopo 24 ore.

VIEROTONE realizza un rivestimento continuo con spiccate caratteristiche antimuffa e antialga.

|  |
| --- |
| La resa indicativa di VIEROTONE è di 5/7 m2/l a secondo della regolarità del supporto.    Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie. |