**VISOLCALCE FINE**

Applicazione di tonachino colorato in pasta VISOLCALCE FINE composto da grassello di calce, inerti specifici a granulometria calibrata e terre colorate, da applicare su superfici verticali e orizzontali, del colore scelto dalla DL.

Il supporto deve essere complanare, assorbente, omogeneo, precedentemente umidificato a rifiuto.

VISOLCALCE si applica in doppia passata, la seconda a distanza di almeno 12 ore dalla precedente.

VISOLCALCE deve essere mescolato nel secchio, si applica e si pareggia con spatola di acciaio inox.

La seconda passata, previa umidificazione, si applica con spatola di acciaio inox e si rifinisce con frettazzo di legno, di spugna o spatola di plastica.

La quantità d’acqua per umidificare il supporto deve essere regolata in base alla stagione.

La rifinitura con frettazzo di legno o di spugna evidenzia le velature tipiche delle migliore tradizione artigianale. Durante questa lavorazione è preferibile bagnare il frettazzo evitando una irrorazione abbondante della superficie, onde evitare antiestetiche colature superficiali.

La frettazzatura finale deve semplicemente “accarezzare” la superficie, senza spostare il materiale da in punto all’altro della campitura.

Il consumo medio di VISOLCALCE FINE posato in doppia passata è di 3/4 Kg il m2.

a seconda della granulometria e regolarità del supporto.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.  |