**VISOLSILICA OT MEDIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Applicazione di rivestimento riportato a spessore colorato in pasta VISOLSILICA OT MEDIO è di granulometria 1,5 mm del colore prescelto dalla D.L., composto da Silicato di Potassio, sabbie di opportuno arco granulometrico e additivi specifici, conforme alla Norma DIN 18363.VISOLSILICA OT è traspirante, insensibile all’azione delle intemperie e degli inquinanti e grazie all’elevata alcalinità del legante, è particolarmente resistente all’attacco di muffe e funghi. A tali peculiari caratteristiche, unisce effetti estetici di possibili vibrazioni cromatiche tipiche della migliore tradizione decorativa.L’applicazione si effettua su di un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima, con il primer di sistema SILICA FOND SD (in presenza di fondi non omogenei o lievemente irregolari VIEROGRIP PLUS).Il consumo indicativo di VISOLSILICA OT MEDIO è di 2,5/3 Kg/m2

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.  |
|  |

 |

 |