**Rivestimento fibrorinforzato ai silicati**

**[****VISOLSILICA RS 1,0]**

Applicazione di finitura a spessore **VISOLSILICA RS** da 1,00 mm del colore prescelto dalla D.L, rivestimento murale fibrorinforzato a base di silicato di potassio, inerti selezionati, graniglie di marmo, pigmenti e specifici additivi conforme alla normativa tedesca DIN 18363.

**VISOLSILICA RS 1,0** mm si caratterizza per un’ottima traspirabilità (Classificazione V1 secondo UNI EN 1062-1), e per effetti estetici e cromatici molto simili alle antiche coloriture con possibili alonature e chiaroscuri.

Dopo l’applicazione reagisce con l’anidride carbonica dell’aria originando silice colloidale che fissa i componenti del rivestimento tra loro e con il supporto, dando luogo ad una struttura similare a quella dell’intonaco sottostante. Idoneo all’applicazione su fondi minerali finiti a civile fine, previo consolidamento con fissativo per finitura ai silicati, SILICA FONDO SD. Su supporti cementizi, già rivestiti con finiture organiche, supporti non omogenei e lievemente irregolari, applicare il fondo di collegamento VIEROGRIP PLUS.

**VISOLSILICA RS 1,0** mm si stende con spatola in acciaio inox e si rifinisce con spatola di plastica, con un consumo indicativo pari a 1,8÷2,0 Kg/m2.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.