**Pitturazione con pittura minerale alla calce [VIXALIT]**

Applicazione di pittura minerale alla calce in soluzione acquosa – **VIXALIT** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura opaca a base calce ad indurimento chimico reattivo, adatta all’applicazione su tutte le superfici interne ed esterne quali intonaco civile, intonaco a base calce o malta bastarda; indicata quando si vogliono ottenere superfici decorative con effetti antichi e nei centri storici per il recupero di beni culturali ristrutturati. **VIXALIT** ha resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 200 micron secchi) 0,03 m secondo ISO 7783-2 e alta traspirabilità con WDD > 150 g/m² in 24 h (spessore film 200 micron secchi) secondo ISO 7783-2. Classificabile A+ (emissioni molto basse) per quanto riguarda l’emissione di sostanze volatili nell’aria interna.

L’applicazione si effettua in due mani, su intonaci stagionati e adeguatamente maturati, bagnando precedentemente a rifiuto il supporto.

**VIXALIT** si applica a pennello, con una resa indicativa pari a 5÷6 m2/Kg.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.