**Pitturazione d’interni con pittura ai silicati di potassio [SILICA INTERIOR]**

Applicazione di pittura minerale ai silicati inorganici (silicato di potassio) in fase acquosa – **SILICA INTERIOR** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura opaca per superfici murali interne, adatta all’impiego su intonaci fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio a superfici piane, nuovi o già trattati con altre pitturazioni. **SILICA INTERIOR** è dotato di ottima traspirabilità, buona copertura e dilatazione, con resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film <300 micron secchi) <0,33 m secondo UNI 10795 e conforme alla normativa tedesca DIN 18363.

L’applicazione di effettua in due mani su superfici murali interne mai dipinte, superfici murali già dipinte o parzialmente degradate, trattate 24 ore prima con adeguato primer ai silicati inorganici SILICA FONDO SD.

**SILICA INTERIOR** si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa per mano pari a 12 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.