**RASATURA ARMATA DEL CAPPOTTO O DEL SUPPORTO MURARIO [ARMACLIMA]**

Applicazione di **ARMACLIMA**, rasante a base di resine acriliche, esente da cemento, pronto all’uso e colorabile. Eseguire la rasatura sul supporto pulito, coeso e asciutto, eventualmente consolidato mediante l’applicazione di fissativo all’acqua PRYMER ACQ o a solvente PRYMER SE. Se usato come rasante per cappotto, applicare direttamente su i pannelli isolanti.

**ARMACLIMA** è conforme ai requisiti della norma EN 15824 con classificazione V2 per la permeabilità al vapore e W3 per l’assorbimento d’acqua.

Il primo strato di rasatura verrà eseguito stendendo **ARMACLIMA** con spatola in acciaio inox.

Nello strato di rasante ancora fresco dovrà essere annegata la rete in fibra di vetro con appretto antialcalino RETE A160 del peso di 160 g/m2, indemagliabile, sovrapponendo i teli per almeno 10 cm. La sovrapposizione dei teli è semplificata dalla presenza sulla rete di fasce laterali colorate. I teli di rete saranno posati in verticale dall’alto verso il basso, evitando la formazione di pieghe.

Realizzazione di un secondo strato di rasatura ottenuto applicando lo stesso rasante con spatola in acciaio inox in uno spessore idoneo a ricoprire perfettamente la rete d’armatura.

Per una finitura a civile, prima che inizi ad indurire rifinire con frattazzo in polistirolo.

Dopo la completa asciugatura del rasante la rete dovrà essere totalmente ricoperta e non visibile e dovrà trovarsi al centro dello strato rasante in caso di rasature di circa 3 mm e nel terzo più esterno in caso di rasature con spessori maggiorati.

Il consumo indicativo di **ARMACLIMA** è di 3,5-4 Kg/m2 per uno spesso di 3 mm, dato che dipende fortemente dalle irregolarità del supporto.

* Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.